ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÜRÜN ŞARTNAMESİ

**SOFTJEL ZABITA MONT:**

Mont rengi saks lacivert olacaktır.

Antibaktariyel Su ve rüzgara karşı dayanıklığı mevcuttur,

Sol göğüs ve her iki kolda su itici fermuarlı cep aolacaktır.

Monttaki bütün fermuarlar su iticili olacaktır.

Nefes alabilen kumaştan imal edilmiştir,iç kısmı soğuğa karşı dayanıklığı sağlayan termal polarlıdır.

Cırtlı kapişon mevcuttur.

Mont’un sırt kısmında görünürlüğü arttıran reflektör “ZABITA”yazısı mevcuttur.

**1) Gömlek Kumaşı Özellikleri**

**a)** Çözgü no: 45

**b)** Atkı no: 45

**c)** Çözgü sıklığı: 110

**d)** Atkı sıklığı: 76

**e)** 1/1 POPLİN DOKUMA

**f)** Karışımı: % 65 pamuk, % 35 polyester

**g)** Gramaj: 140 gr/m2

**h)** Boyama: ip boyama (indantren) olacaktır

**ZABITA PANTOLON:**

%50 cotton %50 polyester Ripstop kumaştan imal edilmiştir.

İndernttrent boyama özelliğine sahiptir.

Yanlarda iki,arkada iki ve iki adette kargo cep olacaktır.

Kargo cep kapaklarında “zabıta” yazısı bulunacaktır.

**Kazak özellikleri**

**a)%100 Akrilik İpten (Akrilik Rolex) 650 Gram**

**b)Tek Çelik Örgü Dokuma**

**c)1\*1 Duble Lastikli**

**d)Yarım balıkçı madelli**