SFERO DÖKÜM (GGG50) BACA KAPAĞI

TEKNİK ŞARTNAME

1- Şartname Baca kapağı ve çerçevesini kapsamaktadır.

2- Kapak ve çerçeve  yapımında kullanılan dökme demir TS EN 1563 ve GGG 50 kalitesinde küresel grafitli dökme demirden imal edilecektir.

3- Sfero dökme demir malzemenin mekanik özellikleri aşağıdaki değerlerde imal edilecektir.

| BACA KAPAKLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Döküm Kalitesi | ÇekmeMukavemeti N/mm² | %0,2 Akma Mukavemeti | Kopma Uzaması Min% | Sertlik Değeri Brinel |
| GGG 50 | 500 - 600 | 320 – 420 | 7 | 170 - 240 |

4- İmalatta hurda malzeme kullanılmayacaktır. Kapak ve çerçevelerin kimyasal birleşimi aşağıda

verilen sınırlar dahilinde olacaktır.

| BACA KAPAKLARININ KİMYASAL BİRLEŞİMİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toplam % C | Si | S | P | Mn | Mg |
| 3,50-3,90 | 2,00-3,00 | 0,03 Max | 0,10 Max | 0,15-0,90 | 0,030-0,065 |

5- Kapak ve çerçevenin dış ve iç boyutlarındaki eksensel tolerans, kapakta – 1.5 mm

çerçevede +1.5 mm olmalıdır.

6- Kapak ile çerçeve arasındaki oturma yüzeyleri düzgün olacak, kapak ya da çerçeve üstüne

yerleştirildiğinde oturma yüzeyleri arasında boşluk olmayacaktır.

7- Kapak çerçevesine tam oturmasını sağlamak, farklı oturmalardan dolayı kapağın sallanmasını

ve kırılmasını engellemek amacıyla oturma yüzeyleri contalı sistem olacak.

8- İmal edilecek Baca Kapağı TS EN 124-1 standardına uygun olacaktır.

9- Kapak yüzeylerinde dökümcülük bakımından hata kabul edilecek boşluk, kabarcık katmerleşme

vb. döküm hataları ve çatlak bulunmamalı yüzeyler düzgün olmalıdır. Kapak yüzeyleri

boyanmadan önce Yüzeyler taşlama ve çelik kum püskürtme ile temizlenecek, yüzeylerde

herhangi G25 – 40 nolu martentizik grid ile kumlaması yapılacaktır. Kaynak veya büyük oranda

taşlama ile düzeltme işlemi yapılmayacaktır.

10- Conta yatağı ve conta çerçeve boyunca bütün olacak, kesinti olmayacaktır.

11- Kapaklarda kullanılacak kilit mekanizması kapaktan ayrı olmayacaktır. Kilit, dökülecek

kapağın kendisinde (kompakt) mevcut olup, kilit mekanizması Sfero malzemenin esneklik

özelliğinden faydalanılarak dizayn edilecektir.

12- Kilit manivela yardımıyla kolayca açılıp kapanabilecektir.

13- kapak takımı 200 derece açılımlı 3 adet kilit sistemli kauçuk esaslı siyah bitum boyalı çift

mafsallı EPDM kauçuk contalı.

Kapak üzerinde ERZİNCAN BELEDİYESİ ve üretim yılı olan (2020 veya 2021) yazılı olacak, ağır tonaj

400 kn (40 tona dayanımlı ) 88 kg (+-3 kg) olacak.

14- Dökümden çıkan kapak ve çerçeve talaşlı imalattan sonra contası takılarak kapak çerçeve içine

oturulup mafsal ekseninden delinerek pimi takılacaktır. Mafsal delikleri döküm aşamasında

açılmayacaktır.

15- Mafsalda kullanılacak pimler TS EN 10088-1 standardına uygun X12 Cr 18 Ni 8 S ostenetik

paslanmaz çelikten minimum M 16 kullanılacaktır. Mafsal yatağı toleransı maximum +1 mm

olacaktır.

16- Mafsal pimin mukavemet değerleri aşağıdaki gibi olacaktır.

| Malzeme | Çekme mukavemeti Min N/mm² | Akma mukavemeti N/mm² | Kopma Uzaması | Brinel Sertlik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X12Cr18Ni8S | 360-440 | 195 | 25 | 130-180 |

17- Yapılacak imalatların yüzeylerine yazılar dökümde kabartma olarak imal edilecektir.

18- İmal edilecek baca kapağının yüzeylerine yazılacak yazılar TS EN 124-1 standardına uygun olacaktır.

19- Kapak komple bitüm esaslı boya ile boyanacaktır. Çerçevelerin içine ve dışına kesinlikle boya,

yağ vb. aderansı ve yapışmayı önleyici malzeme sürülmeyecektir.

20- Denetim ve kontrollük hizmetlerinin bedeli yükleniciye aittir.

GENEL ŞARTLAR:

1- Teslimat belediyenin göstereceği yere yapılacaktır.

2- Nakliye üretici firmaya aittir.

3- İhale üzerinde kalan firma mal teslimi  sırasında TS EN 124-1 . TS EN 10088-1 ve TSE –İSO 9001 kalite

sistemi belgelerini idareye  verecektir.

ÖZELLİKLERİ:

D400 40 Tona Dayanımlı

Ağırlık    : 88 kg (±3 kg)

Dış Çapı :Q800

6 Delikli Kapak

3 Adet Kilit Sistemli

Çift Mafsallı

200° Açılımlı

EPDM Kauçuk Contalı

Boya ve Renk: Siyah Boya

2020 veya 2021 (İmal Yılı Yazılacak)

Ölçüleri: Q810 x Q665 x Q605 / 90 / 130